发泡聚乙烯型填缝板应用技术规范

ICS 91.100.30

Q 14

备案号：

DB23

黑龙江省地方标准

DB 23/T XXXX—20XX

（征求意见稿）

主要起草单位：黑龙江省水利科学研究院

联系人：徐昭巍

联系电话：13936431795

电子邮箱：17817750@qq.com

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

黑龙江省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语与定义	1

4　分类	2

5　技术要求	2

6　应用要求	3

7　运输、保存与安装	3

8　质量检查	4

附录A　（资料性附录）　混凝土变形缝（有止水）构造图	5

附录B　（资料性附录）　混凝土变形缝（无止水）和浆砌石变形缝构造图	7

前  言

本标准依据GB/T 1.1-2009的编写规则起草。

本标准由黑龙江省水利厅提出并归口。

本标准起草单位：黑龙江省水利科学研究院。

本标准主要起草人：

发泡聚乙烯型填缝板应用技术规范

- 范围

本标准规定了发泡聚乙烯型填缝板的术语和定义、分类与标记、技术要求、应用型式、运输、保存与安装、施工质量控制与检查等要求。

本标准适用于混凝土工程、浆砌石工程的沉降缝、伸缩缝等。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 531.1  硫化橡胶或热塑性橡胶　压入硬度试验方法　第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 6342  泡沫塑料与橡胶　线性尺寸的测定

GB/T 6343  泡沫塑料及橡胶　表观密度的测定

GB/T 8810  硬质泡沫塑料吸水率的测定

GB/T 8811  硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法

GB/T 8813  硬质泡沫塑料压缩性能的测定

GB/T 15048  硬质泡沫塑料压缩蠕变试验方法

GB/T 20672  硬质泡沫塑料　在规定负荷和温度条件下压缩蠕变的测定

GB/T 33011  建筑用绝热制品　抗冻融性能的测定

SL 235  土工合成材料测试规程

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 压缩50%复原率

板材被压缩至原厚度50%，卸载后板材复原，复原后厚度与原厚度比值为压缩50%复原率。

- 分类与标记

  - 分类

    - 产品分类按其母料组成和性能可分为通用填缝板、高性能填缝板。

    - 通用填缝板为以低密度聚乙烯（LDPE）为母料不加改性剂（防老剂除外）的填缝板。

    - 高性能填缝板为以高密度聚乙烯（HDPE）、中密度聚乙烯（MDPE）、乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）为母料并添加其他改性剂的填缝板。

  - 标记

填缝板按照产品名称、类型、表观密度、厚度的顺序标记。

- TFB □　□-□

厚度，单位：mm

表观密度，单位：kg/m3

类型，T代表通用填缝板、H代表高性能填缝板

产品名称

- 表观密度120kg/m3、25mm厚的高性能发泡聚乙烯型填缝板标记为：

- TFB H 120-25

- 技术要求

  - 外观

    - 颜色

同一批产品表面颜色应均匀一致。

    - 泡孔

同一批次产品泡孔大小、分布应均匀一致。

    - 平整度

表面应平整，无切割痕迹。

  - 尺寸和允许偏差

填缝板的尺寸和允许偏差应符合表1的规定。

- 尺寸和允许偏差　　　　　　　　           单位：mm

| 长度、宽度 |  | 厚度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 |
| ≤1000 | ±10 | ≤20 | ±1 |
|  |  | >20且≤50 | +1 -2 |
| >1000 | ±20 | >50且≤70 | +1.5 -2.5 |
|  |  | >70 | +2 -3 |

  - 物理力学性能和耐久性能

    - 填缝板的物理力学性能应符合表2的要求。

- 物理力学性能

| 指标 | TFB T 100 | TFB T 120 | TFB T 140 | TFB H 120 | TFB H 140 | TFB H 180 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观密度（kg/m3） | ≥100 | ≥120 | ≥140 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | GB/T 6343 |
| 硬度（邵A） | ≥30 | ≥37 | ≥42 | ≥45 | ≥50 | ≥55 | GB/T 531.1 |
| 压缩50%的抗压强度（kPa） | ≥200 | ≥400 | ≥600 | ≥500 | ≥700 | ≥1000 | GB/T 8813 |
| 压缩50%的复原率（%） | ≥92 |  |  | ≥95 |  |  | JC/T 2255 |
| 尺寸稳定性（%，70℃±2℃，48h） | ＜5 |  |  | ＜4 |  |  | GB/T 8811 |
| 吸水率（%） | ≤3 |  |  | ≤3 |  |  | GB/T 8810 |

    - 填缝板的耐久性能应符合表3的要求。

- 耐久性能

| 项目 |  | 单位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸稳定性 | 低温尺寸稳定性 -30℃、48h，长、宽、厚 | % | ≤2.0 | GB/T 8811 |
|  |  |  | ≤1.5 |  |
| 压缩蠕变 | 70℃、40kPa、7d压缩蠕变 80℃、20kPa、48h压缩蠕变 | % | ≤5 | GB/T 15048 GB/T 20672 |
| 300次冻融循环后 | 抗压强度（压缩50%）保持率 | % | ≤2 | GB/T 33011 GB/T 8813 |
|  |  |  | ≥90 |  |
| 耐紫外线老化 50℃±3℃,168h | 最大拉伸强度保持率 | % | ≥70 | SL 235 |
|  | 最大拉伸断裂伸长率保持率 |  |  |  |

- 应用型式

  - 混凝土变形缝（有止水）

变形缝的构造宜选择附录A所示的型式。嵌缝密封材料（胶）宜以硅酮、改硅酮、聚硅氧化烷、聚硫为主要成分的室温固化材料。

  - 混凝土变形缝（无止水）和浆砌石变形缝

变形缝的构造宜选择附录B所示的型式。

- 运输、保存与安装

  - 运输

    - 填缝板在运输过程中，应避免阳光直接照射、雨淋。

    - 填缝板运输过程中应保持清洁，防止变形，不能与有害物质接触，注意防火。

  - 保存

    - 填缝板严禁露天存放，库房存放时应保持环境干燥通风。

    - 填缝板产品应离热源2m以上。

    - 应放置在距离地面30cm以上。

  - 安装

    - 填缝板的安装应符合设计要求。

    - 安装前，应对混凝土结构缝面和外露铁件进行清理，伸缩缝缝面平整、干燥、干净无杂物后，方可进行填缝板的安装施工。

    - 填缝板宜铺设在先浇块结构缝侧，接头部位不应搭接，且接缝部位应接合严密、接缝平整。

    - 填缝板安装时宜采用水泥钉或粘结剂固定在已经浇筑完成的混凝土结构缝面上。安装时，外露的填缝板宜高于混凝土表面1cm～2cm，混凝土硬化后，切除高出部分，使填缝板与混凝土表面持平。填缝板其他边线应与结构轮廓线一致。

    - 混凝土浇筑完成后，应进行检查，对产生移位的填缝板进行处理。

- 施工质量控制与检查

  - 施工质量控制

    - 进场时，应查验质量证明文件、使用说明书等。

    - 进场后，应进行现场抽样检验，检验频率1组/1000平方米，检测项目应符合本标准相关要求。

  - 施工质量检查

    - 施工前，应全数检查缝面的清洁、干燥等情况。伸缩缝缝面应符合7.3.2的要求。

    - 施工中，应检查填缝板的接头和接缝情况，接头和接缝应符合7.3.3的要求。

    - 施工后，应检查填缝板边线与结构轮廓的一致情况，填缝板边线应符合7.3.4的要求。

- （资料性附录）
混凝土变形缝（有止水）构造图

  - 混凝土变形缝（有止水）宜采用图A.1、图A.2、图A.3、图A.4、图A.5的型式。

说明：

- 1—埋入式止水带；

- 2—填缝板；

- 3—嵌缝密封材料（胶）。

  - 混凝土变形缝（埋入式止水带、顶板、边壁板）示意图

说明：

- 1—埋入式止水带；

- 2—填缝板；

- 3—嵌缝密封材料（胶）。

  - 混凝土变形缝（埋入式止水带、中壁板）示意图

说明：

- 1—埋入式止水带；

- 2—填缝板；

- 3—嵌缝密封材料（胶）；

- 4—遇水膨胀橡胶；

- 5—垫层。

  - 混凝土变形缝（埋入式止水带、底板）示意图

说明：

- 1—外贴式止水带；

- 2—填缝板；

- 3—嵌缝密封材料（胶）。

  - 混凝土变形缝（外贴式止水带）示意图

说明：

- 1—外贴式止水带；

- 2—填缝板；

- 3—嵌缝密封材料（胶）；

- 4—垫层。

  - 混凝土变形缝（外贴式止水带）示意图

- （资料性附录）
混凝土变形缝（无止水）和浆砌石变形缝构造图

  - 混凝土变形缝（无止水）和浆砌石变形缝宜采用图B.1的型式。

说明：

- 1—混凝土或浆砌石；

- 2—填缝板。

- 图B.1混凝土变形缝和浆砌石变形缝示意图

_______________________