黑龙江省合成树脂乳液内墙涂料产品质量省级监督抽查实施细则(2020年版)

**1 抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

在生产领域抽样，独立包装产品质量≤5kg时，同一批次产品抽样基数不少于20个独立包装；在贮罐、大桶或其他较大容器中抽样，抽样基数不低于100kg，搅拌均匀后抽取样品。

在流通领域抽样，抽样基数应不少于抽取样品量。

抽样量为3kg/桶的样品2桶，一桶为检验样品，一桶为备用样品。当独立包装产品质量≤5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。

**2 检验依据**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **检验方法** |
| 1 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008（A法） |
| 2 | 对比率 | GB/T 23981-2009 |
| 3 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009GB/T 1766-2008 |
| 4 | 耐洗刷性 | GB/T 9756-2018GB/T 9266-2009 |
| 5 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB 18582-2008（附录A、B） |
| 6 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | GB 18582-2008（附录A） |
| 7 | 游离甲醛 | GB 18582-2008（附录C） |
| 8 | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞） | GB 18582-2008（5.2.4、附录D） |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3判定规则**

3.1依据标准

GB/T 9756-2018 合成树脂乳液内墙涂料

GB 18582-2008 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量

GB/T 9268-2008 乳胶漆耐冻融性的测定

GB/T 9265-2009 建筑涂料 涂层耐碱性测定

GB/T 9266-2009 建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定

GB/T 23981-2009 白色和浅色漆对比率的测定

GB 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

根据GB/T 9756-2018、GB 18582-2008 、GB/T 9268-2008 、GB/T 9265-2009 、GB/T 9266-2009 、GB/T 23981-2009、GB 3186 判定。

检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格；参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求且检验方法一致时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性时，应按国家或行业强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目时，应按本细则中检验项目的标准要求进行检验并判定。