ICS 93 080 01

PXX

黑龙江省地方标准

DB 23

DB 23/T XXXX—XXXX

20XX-XX-XX实施

20XX-XX-XX发布

耐久性再生沥青混合料预制构件施工技术指南

Technical Guide for Construction of Precast Components of

Durability Recycled Asphalt Mixture

（送审稿）

编制单位：黑龙江省公路事业发展中心

联系人：张锋（18686895598）

黑龙江省市场监督管理局   发布

目     次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和符号	1

3.1 术语	1

3.2 符号	2

4  基本规定	2

5  材料	3

5.1 沥青	3

5.2 沥青再生剂	3

5.3 集料	3

5.4 矿粉	3

5.5 沥青混合料回收料（RAP）	4

6  配合比设计	4

6.1 设计原则	4

6.2 设计标准	5

6.3 选择沥青混合料回收料（RAP）的掺配比例	6

6.4 计算实际沥青含量及再生剂用量	6

6.5 确定材料性质	6

6.6 估算新沥青用量及新沥青占总沥青用量的比例	6

6.7 矿料配合比设计	7

6.8 确定最佳新沥青用量	7

6.9 矿料配合比设计	7

6.10 配合比检验	7

6.11 配合比设计报告	7

7  预制构件成型与检验	8

7.1 设备要求	8

7.2 混合料的拌和	8

7.3 构件成型	8

7.4 预制构件检验	8

8  施工工艺	9

8.1 施工准备	9

8.2 槽（基）底处理	9

8.3 构件安装	9

8.4 接缝处理	10

8.5 表面处理	10

9  施工质量管理与验收	10

9.1 施工前材料与设备检查	10

9.2 试验段铺筑	10

9.3 施工质量管理及验收	11

# 前     言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由黑龙江省交通运输厅提出并归口。

本标准编制单位：黑龙江省公路事业发展中心、黑龙江省公路路网监测中心、黑龙江省高速公路建设局、辽宁新发展公路科技养护有限公司。

本标准编写人员：

耐久性再生沥青混合料预制构件施工技术指南

# 1  范围

本标准规定了耐久性再生沥青混合料预制构件技术的术语和符号、基本规定、材料、配合比设计、预制构件成型与检验、施工工艺、施工质量管理与验收。

本标准适用于基于厂拌热再生技术生产的耐久性再生沥青混合料预制构件。

本标准适用于各等级公路建设和养护工程中附属设施耐久性再生沥青混合料预制构件施工。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用时必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JTG/T 5521  公路沥青路面再生技术规范

JTG F40  公路沥青路面施工技术规范

JTG E20  公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTG E42  公路工程集料试验规程

JTG E60  公路路基路面现场测试规程

JTG F80/1  公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程

JTG H10  公路养护技术规范

JTG D30  公路路基设计规范

JTG/T D33  公路排水设计规范

# 3  术语和符号

## 3.1 术语

3.1.1 耐久性再生沥青混合料预制构件

耐久性再生沥青混合料预制构件是基于厂拌热再生技术，将沥青混合料回收料（RAP）破碎筛分处理后，加入新集料、新沥青、沥青再生剂等材料，经高温拌合、压制成型等一系列工艺制作而成的不同尺寸、不同用途的预制构件。

条文说明

耐久性再生沥青混合料预制构件应用技术是处理路面铣刨旧料的新思路，目前，再生沥青混合料预制构件多用于公路工程附属设施的维修改造，如：路缘石、急流槽、排水沟等，不仅改善了传统水泥材料附属设施构件耐久性差的现状，同时提高了沥青混合料回收料的利用率，拓宽了再生技术的应用领域，是一种绿色循环的新技术。

3.1.2 沥青混合料回收料（RAP）

采用铣刨、开挖等方式从沥青路面上获得的旧沥青混合料。

3.1.3 沥青再生剂

掺加到热再生沥青混合料中，用于改善老化沥青性能的添加剂。

3.1.4 冷灌缝胶

用于再生沥青混合料预制构件间连接处勾缝所采用的材料。

3.1.5 预制构件模具

再生沥青混合料预制构件压制成型时，用于制作成不同用途的预制构件所采用的各种形状和尺寸的模具。

## 3.2 符号

Pnb  — 再生沥青混合料的新沥青用量；

OAC — 最佳沥青用量；

# 4  基本规定

4.1 再生沥青混合料预制构件所用的各种材料应取样进行质量检验，经评定合格方可使用。

4.2沥青混合料回收料（RAP）应选用各等级公路沥青面层铣刨料，不得使用掺杂基层无机回收料的RAP。

4.3 不同来源和不同规格的沥青混合料回收料（RAP）宜分开堆放，应堆放在预先经过硬化处理且排水通畅的地面上，并应采取设置防雨罩棚等防水措施。

条文说明

沥青混合料回收料（RAP）容易吸附水分，热再生时加热升温难度大，因此应采取防雨罩棚遮盖等防水措施。

4.4 使用推土机、装载机等机具将一个料堆的沥青混合料回收料（RAP）充分混合，然后用破碎机或其他方式进行破碎，应使RAP最大粒径小于再生沥青混合料最大公称粒径，不应有超粒径材料。不允许直接使用未经预处理的RAP。

4.5沥青混合料回收料（RAP）破碎后，应根据再生沥青混合料粒径要求进行筛分，宜分成不少于2档，各档RAP含水率不应大于3%。

4.6 再生沥青混合料应以沥青混合料回收料（RAP）中的回收矿料与新矿料的合成级配作为级配设计依据。

4.7 再生沥青混合料预制构件的配合比设计原则上应按配合比设计、配合比验证两阶段进行。

条文说明

再生沥青混合料预制构件生产时多采用连续式拌合设备，本指南配合比设计省略了生产配合比设计步骤。如果采用间歇式拌合设备，生产配合比设计可参照现行《公路沥青路面再生技术规范》（JTG/T 5521）相关要求进行。

4.8 配合比设计阶段，应取室内试验确定的最佳沥青用量OAC、OAC±0.3%这3个沥青用量进行马歇尔试验和试拌，通过室内试验及从拌和设备取样试验综合确定预制构件生产时的最佳沥青用量，由此确定的最佳沥青用量与室内试验结果的差值宜控制在±0.2%范围内。

4.9 配合比验证阶段，应按配合比设计结果试拌，成型预制构件，通过钻芯、切割方式制备试件，检测试件各项指标是否满足本指南要求，由此确定预制构件生产时用的标准配合比。

# 5  材料

## 5.1 沥青

5.1.1 再生混合料使用的道路石油沥青、改性沥青，应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）的有关规定。

条文说明

再生沥青混合料所用新沥青宜选用基质沥青，由于路面铣刨时一般为多层同时铣刨，导致沥青混合料回收料（RAP）中沥青指标变异性较大，故RAP中沥青经再生后满足基质沥青指标即可。当RAP中沥青老化严重，经再生无法满足指标要求时，可选用改性沥青进行调和。

5.1.2 沥青在贮运，使用及存放过程中应有良好的防水的措施，避免雨水或加热管道蒸汽进入沥青中。

## 5.2 沥青再生剂

5.2.1 再生混合料使用的沥青再生剂，应符合现行《公路沥青路面再生技术规范》（JTG/T 5521）的有关规定。

5.2.2 应根据沥青混合料回收料（RAP）中沥青老化程度、沥青含量、RAP掺配比例、再生剂与沥青的配伍性、再生沥青的耐老化性能等，经试验确定适宜的沥青再生剂。

条文说明

不同品质的沥青再生剂，其对某一沥青、某一沥青混合料回收料（RAP）的再生效果可能存在很大差异。沥青再生剂与沥青的配伍性主要包括沥青再生剂对沥青的再生效果、沥青再生剂与沥青的融合性、再生沥青的稳定性、沥青再生剂对再生混合料的性能改善效果等。

5.2.3 沥青再生剂应储存在密闭的容器中。

## 5.3 集料

5.3.1 粗、细集料质量应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）的有关规定。

5.3.2 再生沥青混合料预制构件生产时，当沥青混合料回收料（RAP）中集料质量不符合现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）的有关规定时，应通过调整RAP掺配比例使新旧集料混合后的集料质量符合有关规定。

## 5.4 矿粉

5.4.1 矿粉的技术指标应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）的有关规定。

## 5.5 沥青混合料回收料（RAP）

5.5.1 用于再生混合料预制构件的沥青混合料回收料（RAP）必须经过破碎、筛分后方可使用。

5.5.2 预处理后的沥青混合料回收料（RAP）不宜长期存放，应避免离析、结块。

条文说明

沥青混合料回收料（RAP）应遵循“即处理即用”的原则，避免重新接块。如果在料斗中提前储存过多RAP，它在气温高的时候会在自重作用下固结聚团、成块，造成堵塞，因此要避免长时间储存。

5.5.3 再生沥青混合料设计时，宜按表5.5.3测试沥青混合料回收料（RAP）的技术指标。

表5.5.3沥青混合料回收料（RAP）技术指标

| 材料 | 检测项目 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| RAP | RAP级配 | 现行《公路沥青路面再生技术规范》 （JTG/T 5521） |
|  | 含水率（%） |  |
|  | 最大颗粒粒径（mm） |  |
|  | 沥青含量（%） |  |
| 4.75mm以下的RAP | 砂当量（%） |  |
| RAP中的沥青 | 25℃针入度（0.1mm） | 抽提，现行《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20） |
|  | 软化点（℃） |  |
|  | 15℃（5℃）延度 |  |
| RAP中的粗集料 | 针片状颗粒含量（%） | 抽提a，现行《公路工程集料试验规程》 （JTG E42） |
|  | 最大颗粒粒径（mm） |  |
|  | 压碎值（%） |  |
| RAP中的细集料 | 棱角性（%） |  |

注：a对于燃烧法不会对石质产生破坏的材料，可用燃烧法替代抽提法获得粗细集料用于检测。

# 6  配合比设计

## 6.1 设计原则

6.1.1再生沥青混合料预制构件的配合比设计应通过配合比设计、配合比验证两个阶段，确定沥青混合料回收料（RAP）的掺配比例、新材料的品种及配比、矿料级配、最佳沥青用量。

6.1.2 再生沥青混合料配合比设计采用马歇尔试件的体积设计方法进行，并以空隙率作为配合比设计主要指标。

6.1.3再生沥青混合料预制构件的配合比设计宜按图6.1.3的步骤进行。

6.1.4再生沥青混合料预制构件配合比设计时，应从处理后的沥青混合料回收料（RAP）料堆中取样。

合格

合格

合格

不合格

不合格

不合格

确定预制构件设计级配范围

选择RAP掺配比例

选择新沥青标号与再生剂用量

材料取样、试验

估算新沥青用量及其占总沥青用量的比例

测定试件毛体积相对密度

测定理论最大相对密度

计算体积参数VV、VMA、VFA等

进行马歇尔试验，确定最佳沥青用量

预制构件试生产，切割试件进行性能试验验证

完成配合比设计，提交材料品种、矿料级配、最佳总沥青用量、新沥青和新集料用量等

再生沥青混合料预制构件矿料级配设计

粗集料、细集料、矿粉

沥青混合料回收料（RAP）

沥青结合料

沥青再生剂、其他材料

对选择的设计级配，初选5组沥青用量

图6.1.3 再生沥青混合料配合比设计流程图

## 6.2 设计标准

6.2.1 再生沥青混合料的最大粒径应与预制构件主要部位的最小压实厚度相匹配，压实厚度不宜小于集料公称最大粒径的3.5倍。

6.2.2 再生沥青混合料预制构件的级配范围应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）规定的密集配沥青混凝土混合料矿料级配范围。

6.2.3 再生沥青混合料预制构件配合比设计应符合表6.2.3的技术标准。

表6.2.3再生沥青混合料马歇尔试验技术标准

| 试验项目 | 单位 | 技术标准 |
| --- | --- | --- |
| 击实次数（双面） | 次 | 75 |
| 试件尺寸 | mm | Φ101.6mm×63.5mm |
| 空隙率VV | % | 3~6 |
| 马歇尔稳定度MS | kN | ≥8.0 |
| 沥青饱和度VFA | % | 70~85 |

6.2.4 再生沥青混合料预制构件配合比检验应满足表6.2.4各项指标要求。

表6.2.4再生沥青混合料配合比检验指标要求

| 试验项目 |  | 单位 | 技术标准 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温动稳定度 |  | 次/mm | ≥800 | T0719 |
| 低温弯曲破坏应变 |  |  | ≥2300 | T0715 |
| 水稳定性 | 浸水马歇尔残留稳定度 | % | ≥80 | T0709 |
|  | 冻融劈裂试验残留强度比 | % | ≥75 | T0729 |

## 6.3 选择沥青混合料回收料（RAP）的掺配比例

6.3.1 根据预制构件尺寸、沥青混合料回收料（RAP）特性及设计级配范围等因素，选择RAP的掺配比例。

6.3.2 沥青混合料回收料（RAP）的掺配比例宜大于70%，通过调整新集料的规格，使RAP中旧集料与新集料混合后的级配满足要求。

条文说明

沥青混合料回收料（RAP）掺配比例的确定，主要受到RAP品质、新沥青供应情况、生产设备性能、再生混合料用途及质量要求等因素的影响。由于再生沥青混合料预制构件主要应用于公路工程附属设施中，不直接承受车辆荷载，故可大幅度提高RAP掺量。

## 6.4 计算实际沥青含量及再生剂用量

6.4.1 根据确定的RAP掺量及各挡RAP实测沥青含量，计算设计级配中实际沥青含量。

6.4.2 再生剂用量的确定应符合现行《公路沥青路面再生技术规范》（JTG/T 5521）的相关规定。

## 6.5 确定材料性质

6.5.1 根据本指南第5.5节确定沥青混合料回收料（RAP）特性。按现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）确定其他材料的特性。

## 6.6 估算新沥青用量及新沥青占总沥青用量的比例

6.6.1 估计再生沥青混合料的总沥青用量时，可根据工程材料特性、预制构件类型及使用环境等，结合已有的工程经验进行估计。

6.6.2 按式（6.6.2）计算再生沥青混合料的新沥青用量Pnb。

Pnb=Pb-Pob×                         （6.6.2）

式中：Pnb—再生沥青混合料的新沥青用量（%）；

Pb—热再生沥青混合料的总沥青用量（%）；

Pob—RAP中的沥青含量（%）；

R—RAP掺配比例（%）；

6.6.3 不同挡的沥青混合料回收料（RAP），其沥青含量应分别计算再加和。

## 6.7 矿料配合比设计

6.7.1 根据沥青混合料回收料（RAP）的老化程度、含水率、RAP矿料的级配变异情况以及工程的实际情况、沥青混合料类型、拌和设备类型、新集料性质等，确定新集料与RAP的掺配比例。

6.7.2 将各档沥青混合料回收料（RAP）中的矿料分别作为再生沥青混合料中的一种矿料进行矿料配合比设计。

## 6.8 确定最佳新沥青用量

6.8.1 以估算新沥青用量Pnb为中值，用Pnb、Pnb±0.5、Pnb±1.0这5个沥青用量水平，按现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）中的马歇尔方法确定最佳新沥青用量。

6.8.2 马歇尔试件制备应符合现行《公路沥青路面再生技术规范》（JTG/T 5521）中的相关规定。

## 6.9 矿料配合比设计

6.9.1 根据沥青混合料回收料（RAP）的老化程度、含水率、RAP矿料的级配变异情况以及工程的实际情况、沥青混合料类型、拌和设备类型、新集料性质等，确定新集料与RAP的掺配比例。

6.9.2 将各档沥青混合料回收料（RAP）中的矿料分别作为再生沥青混合料中的一种矿料进行矿料配合比设计。

## 6.10 配合比检验

6.10.1 拌合设备按配合比设计结果进行试拌，并取样进行马歇尔试验、测定沥青含量等试验，试验结果应符合表6.2.3及表6.2.4的规定。

6.10.2 生产过程中对确定的生产配合比不得随意变更。当进场沥青混合料回收料（RAP）及材料发生变化或生产出的沥青混合料体积指标以及马歇尔稳定度试验指标不符合要求时，应及时调整配合比，使预制构件再生沥青混合料质量符合要求并保持相对稳定，必要时应重新进行配合比设计。

6.10.3 生产过程中必须保证再生沥青混合料预制构件矿料级配、油石比、体积指标以及马歇尔稳定度试验指标的检验频率，确保配合比的准确性。

## 6.11 配合比设计报告

6.11.1 再生沥青混合料配合比报告应包括：沥青混合料回收料（RAP）的试验结果、RAP掺量确定、再生沥青的试验结果、工程设计级配范围选择说明、材料品种选择与新材料试验结果、矿料级配、最佳沥青用量，以及各项体积指标、配合比设计检验结果等。

# 7  预制构件成型与检验

## 7.1 设备要求

7.1.1 应配备不少于3个冷料仓。

7.1.2 再生沥青混合料宜采用连续式拌合设备。当采用间歇式拌和设备时，其拌和能力应满足生产进度要求。

7.1.3 应根据需要配备沥青再生剂的储存、计量、喷洒装置，再生剂静态计量精度宜不低于±0.3%。

## 7.2 混合料的拌和

7.2.1 再生混合料的拌和时间应根据拌和能力、新旧料配比等具体情况试拌确定，拌和的混合料应均匀、无花白料。

7.2.2 沥青混合料的拌和温度不宜超过160℃。

## 7.3 构件成型

7.3.1将拌和后的再生沥青混合料按照要求的装料质量装入模具中，模具尺寸应根据实际构件的要求进行设计制作。

条文说明

预制构件模具设计人员在设计过程之中，尽可能的选择质量轻、强度高的材料，并结合构建模具的刚度，判断其周转次数，经过受力计算之后，尽量减少模板重量，不使用吊车，就能够实现构件模具的组装与拆卸。针对独立的构件模具和专用构件模具，则可以采用新型材料制造模具，不断减轻预制构件模具的重量。

7.3.2 预制构件尺寸设计时，应充分考虑尺寸效应，构件长度与关键部位厚度的推荐比值为4~10。

7.3.3 采用静压或振动压实的方式进行成型，压实过程中因保证足够的压实功。

7.3.4 成型后的构件放在钢制平板上进行运输至存放区，运输过程中应轻装轻放，避免出现损坏。

## 7.4 预制构件检验

7.4.1 预制构件成型后，取适当部位钻取芯样进行马歇尔试验，试验结果应符合表6.2.3的相关规定。

7.4.2 预制构件成型后，按规定尺寸切割得到试件，进行路用性能试验，试验结果应符合表6.2.4的相关规定。

7.4.3 成型后的构件应进行外观检测，对于不合格构件应进行废弃或回收处理。外观检测指标应符合表7.4.3的相关要求。

表7.4.3预制构件外观检测要求

| 检验项目 | 单位 | 技术标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面情况 | - | 无裂缝、坑洞等 | 目测法 |
| 边角缺失 | 处 | ≤1 | 目测法 |
| 平整度 | mm | ≤1 | 水平尺、塞尺 |
| 尺寸误差 | % | ≤0.5% | 钢板尺、游标卡尺 |

注：1.平整度采用水平尺与塞尺结合的方法进行检测；

2.考虑到热胀冷缩的影响，尺寸误差表示差值占设计尺寸的比例。

# 8  施工工艺

## 8.1 施工准备

8.1.1施工前应熟悉和掌握施工图设计文件资料及施工现场情况，编制不同预制构件施工单项工程施工工艺，向现场施工技术人员、管理人员、施工人员进行技术交底和安全交底。

8.1.2 工地试验室应对拟使用的材料如水泥、砂石等进行检测，同时根据设计标准进行配合比试验。

8.1.3 正式施工前，应检验到场的各种预制构件是否存在破损情况，对于不合格预制构件需进行废除或返厂处理。

8.1.4 交通封闭方案应符合相关规范要求，保证足够的作业空间，注意车流的疏导工作，设置明确的警示及提示标志。

8.1.5 搅拌设备、运输设备及检测设备应根据实际需要进行选择。

## 8.2 槽（基）底处理

8.2.1 新建工程施工时，应根据设计尺寸要求，在预制构件安装处挖出相应尺寸的凹槽或坡面；改造工程施工时，应全部挖除原构件结构，根据设计要求，形成相应尺寸的凹槽或坡面。

8.2.2 凹槽底面深度应预留出砂砾垫层、砂浆层的深度，并适当加深下挖深度，以便预制构件砌筑时底面找平。

8.2.3 凹槽及坡面形成后，应及时清理表面的碎石、砂、土等杂物，使表面干净整洁，并对底部进行夯实。

8.2.4 急流槽、排水沟底部应设置10cm砂砾垫层，应根据设计要求进行标高控制；路缘石、防护设施等构件应根据实际设计要求进行基底处理。

## 8.3 构件安装

8.3.1 预制构件安装前应根据线形要求进行放线，直线线形应保证顺直，曲线线形应在区间适当设置基点，以保证线形美观。

8.3.2 急流槽构件放线时应随坡面坡度变化；排水沟构件放线时应保证顺直，且根据纵向排水要求，形成一定的纵向坡度；其他预制构件放线应根据设计标高、曲率等要求进行设置。

8.3.3 预制构件安装时，应在底部铺设3cmM10水泥砂浆，并根据标高及线形要求进行找平，保证预制构件满足线形要求。

8.3.4 预制构件与水泥砂浆应密实接触，相邻构件安装时应紧靠，可用橡胶锤等工具对底部、端部进行敲打，严禁采用钢制工具，不可损坏预制构件外观。

8.3.5 预制构件侧面与坡面、槽面的空隙应进行回填，对有抗滑要求的部位宜采用M10水泥砂浆进行填充，填充顶面应与预制构件顶面标高相同。

## 8.4 接缝处理

8.4.1 预制构件间接缝应采用沥青基冷灌缝胶进行勾缝处理，注胶应饱满，接缝两侧表面抹平宽度应为1cm左右。

8.4.2 因线形或坡度变化引起的构件间较大缝隙，宜采用乳化沥青混合料进行填充，并喷洒乳化沥青填充混合料空隙。

## 8.5 表面处理

8.5.1 施工完成后，应检查预制构件表面污染、麻面、破损情况，对于上述情况严重部位应采用喷洒乳化沥青的方式进行表面处理。

8.5.2 应根据预制构件的设置部位，选择不同颜色涂料进行表面喷涂，诱导行车视线，提高行车安全。

条文说明

路缘石预制构件宜采用黄色涂料进行喷涂，护坡构件宜采用绿色涂料进行喷涂；急流槽、排水沟等构件对行车视线影响较小，可不进行喷涂。

8.5.3 涂料喷涂时不可污染路面及周边其他设施。

# 9  施工质量管理与验收

## 9.1 施工前材料与设备检查

9.1.1 预制构件生产过程中，应按批次对预处理后的沥青混合料回收料（RAP）、沥青再生剂进行检验，其性能应符合本指南相关规定，检查频率应符合现行《公路沥青路面再生技术规范》（JTG/T 5521）中的相关规定。

9.1.2 施工前必须检查各种材料的来源和质量，所有材料必须经取样检测，经质量认定后方可使用。

9.1.3施工前应对各种施工机械和设备进行调试，对机械配套情况、技术性能、计量精度等进行认真检查、标定。

## 9.2 试验段铺筑

9.2.1 预制构件在正式施工前应进行试验段铺筑。

9.2.2 试验段长度应根据试验目的确定，通常宜为50m或25m2。

条文说明

路缘石、急流槽、排水沟等预制构件试验段长度宜不少于50m，边坡防护等预制构件试验段面积宜不少于25m2，其他类型预制构件试验段长度可根据实际使用情况确定。

9.2.3 试验段铺筑应由有关各方共同参与，及时商定有关事项，明确试验结论。

9.2.4 试验段铺筑过程中应根据实际施工条件、原构件情况及时调整施工工艺，但各项指标要求不得低于本指南相关规定。

## 9.3 施工质量管理及验收

9.3.1 预制构件成型后应采用钻芯取样的方式检查压实度和空隙率。建议检查频率为：每2000个预制构件随机选取2~4个预制构件，生产质量稳定时取低值，生产质量不稳定时取高值。

9.3.2对选取的预制构件，取适当部位钻取芯样进行马歇尔试验，试验结果应符合表6.2.3的相关规定。

9.3.3 预制构件交工检查与验收质量标准应严格按照表9.3.3进行。

表9.3.3预制构件交工检查与验收质量标准

| 构件类型 | 检测项目 | 规定值或 允许偏差 | 抽检点数 （每200m） | 检测工具 及方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路缘石 | 直顺度（mm） | ≤15 | 20 | 20m拉线法 |
|  | 相邻两块高差（mm） | ≤3 | 20 | 水平尺与塞尺配合 |
|  | 相邻两块缝宽（mm） | ≤3 | 20 | 塞尺 |
|  | 顶面高程（mm） | 设计要求 | 20 | 尺量 |
|  | 灌封胶宽度（mm） | 10±1 | 20 | 尺量 |
| 急流槽 | 直顺度（mm） | ≤30 | 5 | 20m拉线法 |
|  | 轴线偏位（mm） | ≤50 | 5 | 全站仪或尺量 |
|  | 相邻高差（mm） | ≤3 | 20 | 水平尺与塞尺配合 |
|  | 槽底高程（mm） | ±15 | 5 | 水准仪 |
|  | 坡度 | 满足设计要求 | 2 | 坡度尺 |
|  | 基础垫层宽度、厚度（mm） | ≥设计值 | 2 | 尺量 |
|  | 相邻缝宽（mm） | ≤3 | 20 | 塞尺 |
|  | 灌封胶宽度（mm） | 10±1 | 20 | 尺量 |
| 排水沟 | 侧面直顺度（mm） | ≤30 | 5 | 20m拉线法 |
|  | 轴线偏位（mm） | ≤50 | 5 | 全站仪或尺量 |
|  | 相邻高差（mm） | ≤3 | 20 | 水平尺与塞尺配合 |
|  | 沟底高程 | ±15 | 5 | 水准仪 |
|  | 坡度 | 满足设计要求 | 2 | 坡度尺 |
|  | 基础垫层宽度、厚度（mm） | ≥设计值 | 2 | 尺量 |
|  | 相邻缝宽（mm） | ≤2 | 20 | 塞尺 |
|  | 灌封胶宽度（mm） | 10±1 | 20 | 尺量 |

条文说明

表9.3.2仅列出路缘石、急流槽、排水沟预制构件的验收质量标准，其他预制构件验收质量标准应根据实际使用情况确定，关键指标应满足现行《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1）及相关规范要求。